ICS 91.100.25

CCS  Q31

团体标准

T/FSS  2—XXXX

佛山标准  道路石油沥青

Foshan standard     road petroleum asphalt

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司、... ...（至少3家单位）。

本文件主要起草人：xxx、xxx、xxx、... ...。

本文件为首次发布。

- 引  言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势产品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质产品供给，以高标准打造中国制造品质高地,满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 道路石油沥青

- 范围

本文件规定了佛山标准 道路石油沥青的术语和定义、分级、技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于修筑各等级道路使用的道路石油沥青。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11147  沥青取样法

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

AASTHO M320-10 Performance-Graded Asphalt Binder

SH/T 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 石油沥青

以石油为原料，采用适当工艺生产的沥青。

  - 道路石油沥青

以石油为原料，采用适当工艺生产的满足各级道路使用的石油沥青。

- 道路石油沥青的标号

道路石油沥青标号按针入度大小分为50号、70号。

- 要求

  - 技术要求

- 见表1。

- 道路石油沥青技术要求

| 项 目 | 单位 | 质量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50号 | 70号 |
| 针入度（25℃，100g，5s） | 0.1mm | 45～60 | 60～75 |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 |  |
| 软化点（R&B） 不小于 | ℃ | 49.0 | 46.5 |
| 延度（10℃） 不小于 | cm | 15 | 30 |
| 延度（15℃） 不小于 | cm | 80 | 100 |
| 60℃动力粘度 不小于 | Pa•s | 220 | 200 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 260 |  |
| 溶解度 不小于 | % | 99.5 |  |
| 密度（15℃） | kg/m3 | 实测记录 |  |
| 蜡含量（蒸馏法） 不大于 | % | 2.1 |  |
| PG分级a 不小于 |  | PG64-22 |  |
| 沥青薄膜加热试验（TFOT）（163℃，5h） |  |  |  |
| 质量变化 | % | ±0.8 |  |
| 残留针入度比（25℃） 不小于 | % | 63 | 61 |
| 残留延度（10℃） 不小于 | cm | 4 | 6 |
| 残留延度（15℃） 不小于 | cm | 15 | 10 |
| A PG分级评级技术要求详见表2 |  |  |  |

  - PG分级评级技术要求

- 见表2。

- 道路石油沥青PG分级评级技术要求

| 项 目 | 单位 | 质量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50号 | 70号 |
| 135℃动力粘度 不大于 | Pa•s | 3 |  |
| 动态剪切G*/sinδ（64℃） 不小于 | kPa | 1.000 |  |
| 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）（163℃，85min） |  |  |  |
| 质量变化 不大于 | % | 1.0 |  |
| 动态剪切G*/sinδ（64℃） 不小于 | kPa | 2.200 |  |
| 压力老化试验（PAV）（100℃，2.1MPa，20h） |  |  |  |
| 动态剪切G*/sinδ（25℃） 不大于 | kPa | 5000 |  |
| 蠕变劲度S （-12℃） 不大于 | MPa | 300 |  |
| m值（-12℃） 不小于 |  | 0.300 |  |

- 试验方法

  - 抽样

抽样按GB/T 11147 的规定进行。

  - 针入度

按JTG E20的T 0604 方法进行。

  - 软化点

按JTG E20的T 0606 方法进行。

  - 延度

按JTG E20的T 0605 方法进行。

  - 60℃动力粘度

按JTG E20的T 0620 方法进行。

  - 闪点

按JTG E20的T 0611 方法进行。

  - 溶解度

按JTG E20的T 0607 方法进行。

  - 密度

按JTG E20的T 0603 方法进行。

  - 蜡含量

按JTG E20的T 0615 方法进行。

  - PG分级

评级按AASTHO M320-10 方法进行。

  - 沥青薄膜加热试验（TFOT）

按JTG E20的T 0609 方法进行。

  - 135℃动力粘度

按JTG E20的T 0625 方法进行。

  - 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）

按JTG E20的T 0610 方法进行。

  - 动态剪切

按JTG E20的T 0628 方法进行。

  - 压力老化试验（PAV）

  - 按JTG E20的T 0630 方法进行。蠕变劲度S 与m值

- 按JTG E20的T 0627 方法进行。检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括针入度、针入度指数PI、软化点、延度（10℃）、60℃动力粘度、闪点、密度、及沥青薄膜加热试验（TFOT）后残留针入度比、延度（10℃）。

    - 型式检验

型式检验项目为第5章全部内容。下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原材料和工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

b）停产半年以上，恢复生产时；

c）正常生产每半年进行一次；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）国家监督部门提出要求时。

  - 组批与抽样

    - 组批

按同品种同规格产品进行组批，以5000t为一批，不足5000t仍以一批计。产品应经出厂检验合格，附有合格证方准出厂。

    - 抽样

以批为单位抽样，材料试样的抽样数量与频度按GB/T 11147 中试验规程的规定进行。

  - 判定规则

经检验所有项目的所有试样均合格，则判该产品为合格，凡有一项或一项以上不合格，则判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 所有包装上应显著位置注明以下内容：产品名称、规格型号、净质量、生产日期、执行标准、生产厂名、厂址等，如有商标应在产品包装上标明。

  - 包装

    - 道路石油沥青产品的包装按SH/T 0164 的要求进行。

    - 每批次产品应随货附带产品说明书、合格证和检验报告。产品说明书应包括产品名称及型号、出厂日期、储存条件、注意事项等。

  - 运输

- 产品在运输过程中，不得接近烟火，防止污染、雨淋。

  - 贮存

- 产品在贮存过程中，避免沾污，避免接触腐蚀性气体和液体，远离易燃易爆物质。

- 质量承诺

- 涉及不符合本文件且有质量问题的产品，应进行免费更换。

_________________________________