佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

团体标准《佛山标准  道路石油沥青》

编制说明

1  项目背景

1.1  产业背景

道路石油沥青，以下简称道路石油沥青，是一种将原油蒸馏后得到的碳氢化合物及其衍生物组成的黑色或黑褐色残渣混合物，其内部结构十分复杂，一般为半固态。石油沥青经过100多年的生产和发展，已被广泛用于国民经济各个领域，特别是随着公路交通事业的发展，使用道路石油沥青铺筑的路面越来越多。

据不完全统计，2023年全球道路建设用沥青收入超过460亿美元，其中石油沥青市场收入为420亿美元，市场份额超过90%。可见，石油沥青占据了道路建设用沥青市场的主导地位。亚太地区占据全球道路建设用沥青行业超过45%份额，而中国是亚太地区道路建设用沥青市场的主要应用点，是全球最大的沥青生产国和消费国之一，其沥青市场在在近年来得到了快速发展。现如今，国内沥青行已进入规模化、集中化的快速发展阶段。专业沥青的主要行业参与者由国际大型石油化工公司，如美国Koch集团、英国BP公司、荷兰Shell石油公司、韩国SK集团等；国内大型石油化工体系公司，包括中石油、中石化、中海油体系下的石化公司；及国内专业沥青生产厂商，如宝利沥青、国创高新等构成。随着国内基础建设不断增加，汽车数量的不断增加，公路养护和维修的需求的逐渐增加，将会推动了沥青市场的不断发展，其市场前景极为广阔。

佛山的道路石油沥青生产企业只有1家，为佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司（以下简称“高富公司”）。高富公司在华南市场有着较高的知名度和强大的市场渗透力，其属于中石油全资子公司，抗风险能力强。国内行业中，高富公司深耕道路石油沥青生产超过20年，具有领先的发展优势，体现在，一是专用装置生产道路石油沥青，年产量120万吨沥青联合生产装置，原油切割精准、平稳；二是精细化管理，输油管线专用，产品储罐专用；三是优化原料，筛选出道路石油沥青专用生产原料，确保生产出的道路石油沥青耐用、抗车辙能力强、抗疲劳性能好；四是重视质量，高富公司重视产品质量，注重信誉和售后服务。

1.2  提升方向

本项目通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。本项目对道路石油沥青标准的提升方向具体如下：

符合政策要求。当前政策对于道路沥青领域的要求不断收紧，道路石油类沥青产品应注重安全性、环保性、节能性，符合政策导向和要求。

适应产品发展需要。交通运输部在2004年发布了道路石油沥青行业标准，已经近20年没有更新，国家标准、石化行业标准均在2010年发布，美国标准、英国标准均在2009年发布，国内外与道路石油沥青有关的标准实施时间均超过了10年以上，道路石油沥青的工业生产技术日趋成熟，产品已多次更新换代。因此，为适应现有产品的发展情况，亟需通过标准规范、科学定义、系统分类、规定性能要求，以促进其健康有序发展。

1.3  项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前消费者对道路石油沥青的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2    标准制定工作概况

2.1  准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会为更好地开展编制工作，召开了标准起草研讨会，成立了标准工作组。

标准工作组组成：佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会、佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司、... ...

佛山标准与卓越绩效管理促进会主要负责收集企业现有产品技术性能参数，查阅国外相关产品的技术文档、标准、专利，对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织开展标准征求意见、标准审查会等。

2.2  前期准备会议

前期准备会议于2024年XX月XX日召开，确定了标准研制对应的产品分类，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确了关键指标，具体说明如下：

- 确定了标准名称

确定标准名称为道路石油沥青。

- 分析了用户普遍关注的问题

分析了当前消费者普遍反馈的主要问题，包括：高温发软、疲劳开裂、抗车辙能力不好等。

- 明确了产品分类的要求

根据现有产品的情况，明确针入度应涵盖现有的产品类别，并应以针入度划分区间，规定软化点、延度等指标。

- 确定了标准先进性要求

为体现佛山标准的高标准要求，解决现有标准与产品技术要求不一致的情况，本标准关注60℃动力粘度、蜡含量、PG分级等关键指标，使标准更符合国内外客户的需求，也契合佛山标准的先进性要求。

2.3  标准草案研制

结合前期准备会议成果，征求起草单位意见，确定了本标准的先进性，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 确定了分类

根据产品质量分为50号、70号。

- 确定了关键指标

结合前期会议和企业意见，确定了道路石油沥青牌号、60℃动力粘度、蜡含量、PG分级、质量承诺等指标。

- 确定了适合佛山地区的产品质量分级

结合佛山市道路沥青行业现有的分级方式，选取适合佛山地区使用的产品等级，将产品等级分为50号、70号，两个等级的指标均与国家标准、行业标准要求一致。

- 确定了以针入度区间规定性能要求的原则

参照JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》，根据行业主流产品分类，规定道路石油沥青不同针入度对应不同的性能指标。

- 明确了60℃动力粘度与蜡含量指标要求

60℃动力粘度是反映道路石油沥青的抗车辙能力的关键性指标，目前道路时候沥青针入度从20（0.1mm）～200（0.1mm）都有覆盖，不同针入度其60℃动力粘度指标差异很大。因此为保证指标的适用性、合理性，根据道路石油沥青的针入度规定了60℃动力粘度指标的适用范围。

- 新增了不同时期老化后的指标要求

针对当前道路石油沥青初期、短期、长期老化的使用情况，对动态剪切G*/sinδ、旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）后残留动态剪切G*/sinδ、压力老化试验（PAV）后残留动态剪切G*/sinδ、压力老化试验（PAV）后残留蠕变劲度S与m值应增加要求，满足道路石油沥青的使用需求。

- 规定了试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.4  征求意见情况、专家评审情况

通过两轮标准研讨会议，对标准进行了修改后，在我市的沥青相关企业、行业协会和检测机构等进行了广泛的征求意见 ，共收到建议和意见XX条，都进行了采纳，对标准进行了修改。

2024年XX月XX日组织了专家评审，邀请了XXX、XXX、XXX、XXX、XXX专家对标准进行审定，专家组认为本标准编写符合法律法规及相关标准规定，多项关键指标在国家相关标准的基础上进行了提升和新增，标准水平达到国内先进水平，体现了佛山标准的先进性。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 11147  沥青取样法JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程AASTHO M320-10 Performance-Graded Asphalt BinderSH/T 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则4  标准主要内容

4.1  范围

本标准规定了道路石油沥青的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存、质量承诺。

本标准适用于佛山区域内生产、用于各种新建、维护保养沥青道路等用途的道路石油沥青。

4.2  要求

根据不同类型的技术特性与顾客满意度之间的关系，将标准的技术指标分为基础性指标、关键性指标和创新性指标。

基础性指标是产品基本属性指标，如蜡含量等要求，指标提升，用户满意度会有所提升；关键性指标是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；创新性指标是填补空白的指标，发掘消费者潜在需求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，包括了针入度、针入度指数PI、软化点、延度（10℃）、延度（15℃）、闪点、溶解度、密度（15℃）、沥青薄膜加热试验（TFOT）后质量变化、残留针入度比、残留延度（10℃）、残留延度（15℃）等12项指标；第二部分是关键性指标，包括了60℃动力粘度、蜡含量等2项指标；第三部分是根据产品的使用场合，规定了创新性指标，包括了PG分级、135℃动力粘度、动态剪切G*/sinδ、旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）后质量变化、旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）后残留动态剪切G*/sinδ、压力老化试验（PAV）后残留动态剪切G*/sinδ、压力老化试验（PAV）后残留蠕变劲度S、压力老化试验（PAV）后残留m值等8项指标。

《佛山标准  道路石油沥青》指标比对表

| 指标类型 | 指标项目 | 佛山标准 T/FSSX-2024 | 国家标准 GB/T 15180-2010 | 行业标准 JTG F40-2004 | 行业标准 SH/T 0522-2010 | 美国标准 ASTM D946/D946M-2009A | 英国标准 BSEN12591-2009 | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 针入度（25℃，100g，5s） | 50号：40～60（0.1mm） 70号：60～80（0.1mm） | AH-50：40～60（0.1mm） AH-70:60～80（0.1mm） | 50号：40～60（0.1mm） 70号：60～80（0.1mm） | 50～80（0.1mm） | 40-50：40～50（0.1mm） 60-70：60～70（0.1mm） | 50～70（0.1mm） | 与国家标准、行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 针入度指数PI | -1.5～+1.0 | - | A级：-1.5～+1.0 | - | - | -1.5～0.7 | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 软化点（R&B） | 50号：不小于49.0℃ 70号：不小于46.0℃ | AH-50：45～58℃AH-70:44～57℃ | 50号（A级）：不小于49.0℃70号（A级）：不小于46.0℃ | 45～58℃ | 40-50：不小于49.0℃60-70：不小于46.0℃ | 46-54℃ | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 延度（10℃） | 50号：不小于15cm70号：不小于25cm | - | 50号（A级、1-4）：不小于15cm70号（A级、2-2）：不小于25cm | - | - | - | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 延度（15℃） | 50号：不小于80cm70号：不小于100cm | AH-50：不小于80cmAH-70：不小于100cm | 50号：不小于80cm70号：不小于100cm | 不小于70cm | - | - | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 闪点 | 不小于260℃ | 不小于230℃ | 不小于260℃ | 不小于230℃ | 不小于230℃ | 不小于230℃ | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 溶解度 | 不小于99.5% | 不小于99.0% | 不小于99.5% | 不小于99.0% | 不小于99.0% | 不小于99.0% | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 密度（15℃） | 实测记录 | - | 实测记录 | - | - | - | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 沥青薄膜加热试验（TFOT）（163℃，5h）后质量变化 | ±0.8% | AH-50：不大于0.6%AH-70：不大于0.8% | ±0.8% | 1.0% | - | 不大于0.5%（绝对值） | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 残留针入度比 | 50号：不小于63%70号：不小于61% | AH-50：不小于58%AH-70：不小于55% | 50号：不小于63% 70号：不小于61% | 报告 | 40-50：不小于55%60-70：不小于52% | 不小于50% | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 残留延度（10℃） | 50号：不小于4cm70号：不小于6cm | - | 50号（A级）：不小于4cm 70号（A级）：不小于6cm | - | - | - | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
|  | 残留延度（15℃） | 50号：不小于10cm 70号：不小于15cm | AH-50：报告AH-70：不小于30cm | 50号：不小于10cm 70号：不小于15cm | - | - | - | 与行业标准（JTF F40-2004）一致 |
| 关键性指标 | 60℃动力粘度 | 50号：不小于220Pa•s70号：不小于200Pa•s | - | 50号：不小于200Pa•s70号：不小于180Pa•s | - | - | 不小于145Pa•s | 优于行业标准、英国标准，国家标准、美国标准均未做要求。关注产品质量，提高核心性能指标，提升路用性能 |
|  | 蜡含量（蒸馏法） | 不小于2.1% | 不小于3.0% | 不小于2.2% | 不小于4.5% | - | - | 优于国家标准、行业标准，国外标准未做要求，提升路用性能 |
| 创新性指标 | PG分级 | 不小于64-22 | - | - | - | - | - | 新增指标，填补空白。满足用户需求，提升用户体验 |
|  | 135℃动力粘度 | 不大于3Pa•s | - | - | - | - | - |  |
|  | 动态剪切G*/sinδ（64℃） | 不小于1.000kPa | - | - | - | - | - |  |
|  | 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）（163℃，85min）后质量变化 | 不大于1.0% | - | - | - | - | - |  |
|  | 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）（163℃，85min）后残留动态剪切G*/sinδ（64℃） | 不小于2.200kPa | - | - | - | - | - |  |
|  | 压力老化试验（PAV）（100℃，2.1MPa，20h）残留动态剪切G*/sinδ（25℃） | 不大于5000kPa | - | - | - | - | - |  |
|  | 压力老化试验（PAV）（100℃，2.1MPa，20h）后残留蠕变劲度S （-12℃） | 不大于300MPa | - | - | - | - | - |  |
|  | 压力老化试验（PAV）（100℃，2.1MPa，20h）后残留m值（-12℃） | 不小于0.300 | - | - | - | - | - |  |

标准先进性说明：

- 60℃动力粘度：属于道路石油沥青的核心指标。

理由说明：60℃动力粘度对产品使用的影响较大，较大粘度道路石油沥青可以提高沥青路面摊铺后的抗车辙能力，提升沥青路面的高温性能，因此，本标准对上述60℃动力粘度要求进行了提升。

- 蜡含量：反映道路石油沥青温度敏感性的要求。

- 理由说明：较低的蜡含量降低了沥青的温度敏感性，可以有效减少沥青路面夏季高温发软、泛油及冬季低温开裂等病害出现，提升了沥青的质量要求。

- PG分级：反应道路石油沥青整体路用性能。

- 理由说明：PG分级高低是衡量道路石油沥青质量的重要指标之一，PG分级较高的产品高低温性能较好，耐用性好，因此新增了PG分级指标。

- 135℃动力粘度：衡量道路石油沥青施工和易性的指标。

理由说明：为PG分级评级技术要求之一，道路石油沥青与石料拌和过程中，粘度越小，沥青包覆石料就越完全，施工和易性就越好。

- 动态剪切G*/sinδ：反应沥青初期抗应力剪切能力。

理由说明：为PG分级评级技术要求之一，反映沥青路面初期抗应力剪切能力，其值越大，沥青路面初期耐磨性越好，抗车辙能力越强。

- 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）后质量变化：反映道路石油沥青短期老化质量变化情况。

- 理由说明：为PG分级评级技术要求之一，沥青质量变化越小，沥青路面各项性能衰减的程度就越小。

- 旋转沥青薄膜加热试验（RTFOT）后残留动态剪切G*/sinδ：反映道路石油沥青的短期老化后沥青路面抗应力剪切能力。

- 理由说明：为PG分级评级技术要求之一，确定沥青PG分级中高温等级的指标，其值越大，道路石油沥青经高温拌和短期老化后沥青路面抗应力剪切、抗车辙能力就越好。

- 压力老化试验（PAV）后残留动态剪切G*/sinδ：反映道路石油沥青的长期老化后沥青路面抗应力剪切能力。

- 理由说明：为PG分级评级技术要求之一，确定沥青PG分级中高温等级的指标，其值越大，沥青路面经5-7年长期老化后抗应力剪切、抗车辙能力就越好。

- 压力老化试验（PAV）后残留蠕变劲度S 与m值：反映道路石油沥青低温性能。

- 理由说明：为PG分级评级技术要求之一，确定沥青PG分级中低温等级的指标，达到要求的试验温度越低，沥青路面抗低温开裂能力就越强。

- 其余指标均参照JTG F40-2004标准要求。

4.2  试验方法

各项目试验按相应国家标准及行业标准执行。

4.3  检验规则

分为出厂检验和型式检验，规定了检验项目和判定规则，经检验所有项目的所有试样均合格，则判该产品为合格，凡有一项或一项以上不合格，综合判定该批产品为不合格。

4.4  标记

- 依据JTG F40-2004的规定执行。

4.5  包装、运输、贮存

根据产品实际情况，在包装、运输、贮存方面为避免产品受损作出了具体规定。

4.6  使用说明

依据JTG F40-2004的规定执行。

4.7  质量承诺

规定了问题产品更换的要求。反映了佛山标准关注消费体验，保障用户权利，促进佛山标准产品的放心消费。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

该佛山标准与相关法律、法规、规章、强制性标准无冲突，也不低于相关国标、行标和地标。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://www.fsstandard.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准  道路石油沥青》标准研制工作组

2024年XX月XX日