佛山标准 空调压缩机用220级漆包铝圆线

Foshan Standard 220 Grade Enamel Aluminum Round Wire for Air Conditioner Compressors

2025 - XX - XX发布

T/FSS XXX－2025

2025 - XX - XX实施

佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

团体标准

前    言

ICS 29.060.20

CCS K 13

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由佛山市电线电缆行业协会提出，佛山标准和卓越绩效管理促进会并归口。

本文件起草单位：佛山市电线电缆行业协会。

本文件主要起草人：XXX。

本文件为首次发布。

引  言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势产品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质产品供给，以高标准打造中国制造品质高地,满足人民日益增长的美好生活需要。

- 佛山标准 空调压缩机用220级漆包铝圆线

- 范围

本文件规定了空调压缩机用220级漆包铝圆线的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、质量证明书和包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件规定的标称直径范围为：0.450mm及以上，1.500mm及以下。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4074.2 绕组线试验方法　第2部分：尺寸测量

GB/T 4074.3 绕组线试验方法　第3部分：机械性能

GB/T 4074.4 绕组线试验方法　第4部分：化学性能

GB/T 4074.5 绕组线试验方法　第5部分：电性能

GB/T 4074.6 绕组线试验方法　第6部分：热性能

GB/T 4074.7 绕组线试验方法　第7部分：测定漆包绕组线温度指数的试验方法

GB/T 23312.1-2009 漆包铝圆绕组线　第1部分：一般规定

GB/T 23312.7-2009 漆包铝圆绕组线　第7部分：200级聚酯或聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝圆线

JB/T 8135.5—1997 绕组线包装第三部分：圆锥线交货线盘　第1节：基本尺寸

GB/T 3954 电工圆铝杆

GB/T 3955 电工圆铝线

- 术语和定义

热级  class

用温度指数和热冲温度来表示漆包线的热性能。220级表示热级，要求最小温度指数为220，热冲击温度至少为240℃。

漆层  coating

用适当方法涂覆于导体或漆包线的一种材料，然后烘干和/（或）固化。

导体  conductor

除去绝缘后的裸金属线。

开裂  crack

绝缘上的裂口，在规定放大倍数下可看到导体。

双漆层  dual coating

由两种不同材料，即底漆层和面漆层组成的绝缘。

漆包线  enameled wire

涂覆固化树脂绝缘的线。

级  grade

漆包线的漆膜厚度范围。

绝缘  insulation

导体上的漆层或绕包层，具有耐电压的特定功能。

导体标称尺寸 nominal conductor dimension

符合GB/T  23312规定的导体规格标称值。

正常视力  normal vision

20/20视力，若必要，用镜片校正。

绕组线  winding wire

用于绕组以实现电磁能转换的线。

线  wire

涂覆或包覆绝缘的导体。

盐水  Saltwater

浓度为2g/L的氯化钠溶液，并加有适量的浓度为30g/L的酚酞乙醇溶液。

- 试验方法总则

本文件采用的所有试验方法见GB/T 4074。试验项目类别参见附录中表A.2。

如果试验方法与本文件有矛盾，以本文件为准。

如果某一试验项目没有规定使用的导体标称直径，则该试验适用于该产品标准包括的全部导体标称直径。

除非另有规定，所有试验应在15℃~35℃、相对湿度45%~75%环境下进行。测试前试样应在上述条件下预处理足够时间，使试样达到稳定状态。

被试试样从包装上取下时，不应承受张力或不必要弯曲。每次试验前，应除去足够的漆包线，以保证试样不夹带任何损坏的漆包线。

- 型号示例及命名规则

型号示例对照表见表1。

表1  型号示例对照表

|  | 国标型号 | NEMA型号 | JIS型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号示例 | Q(ZY/XY)-2/220(L) | xxMW73A | EI/AIWA-0 |
| 命名规则 | 见图1 | 见图2 | 见图3 |

Q　(ZY/XY)-x　 /220　(L)

铝线

热级

漆膜厚度等级

聚酯（聚酯亚胺）/聚酰胺酰亚胺

绕组线

图1  Q(ZY/XY)-x/220(L) 命名规则

EI/AI   W    A　 -x

漆膜厚度等级

铝线

电磁线

聚酯（聚酯亚胺）/聚酰胺酰亚胺

图2  EI/AIWA-x 命名规则

- 技术要求及试验方法

  - 外观

目视检查，卷绕在线盘或线轴上的漆包线，用正常视力检查时，漆膜应光滑、连续、无斑纹、无气泡和杂质。

  - 材料

    - 导体材料

导体材料分为铝杆和铝线两部分，铝杆应满足GB/T 3954中1A60牌号，H12状态对应的力学性能及电性能等要求。

    - 绝缘材料

导体应涂覆两层漆膜，其中底层漆膜是由聚酯或聚酯亚胺树脂组成，如能保留原树脂的化学特性并满足对漆包线规定的所有要求，则该树脂可以改性，外层漆膜主要由聚酰胺酰亚胺树脂组成。

    - 表面润滑剂

漆包线表面涂覆的润滑剂可以是顾客指定的润滑剂，如顾客无特殊要求，可选用适合顾客产品使用的表面润滑剂。

  - 尺寸及电阻

    - 尺寸

试验方法见GB/T 4074第二部分--尺寸测量。导体标称直径、导体公差、最小漆膜厚度、最大外径应满足附录中表A.1。

    - 导体直流电阻

试验方法见GB/T 4074 第5部分：电性能  3  试验方法5：电阻。20℃导体直流电阻值应满足附录中表A.1。

  - 伸长率

在伸长仪或拉力试验机上，以（5±1）mm/s的速率将一根自由长度为200mm~250mm的校直试样拉伸至导体断裂点，计算断裂时长度线性增量与自由测试长度之比，用百分比表示。

测试三个试样，记录三个测试值，取平均值，平均断裂伸长率应不小于20%。

  - 柔韧性和附着性

    - 圆棒卷绕试验

将一根校直试样拉伸15%后在抛光圆棒上连续紧密卷绕10圈，圆棒直径为试样标称直径，所用仪器应使圆棒以1r/s~3r/s的速度卷绕，卷绕时线承受的张力刚好使线与圆棒接触。

卷绕3个试样作为一组，卷绕后试样漆膜应不开裂，且放入盐水后施加12V电压无针孔。

    - 急拉断（导体标称直径1.00mm及以下适用）

将一根校直试样急速（3.7～4.9m/s）拉伸至断裂，漆膜应不开裂或失去附着性；断头2mm内不做考核。

    - 剥离试验（导体标称直径1.00mm以上适用）

试验方法见GB/T  4074 第3部分：机械性能 5.4 剥离试验。试验所用转数R可根据导体标称直径d标称计算，见式（1）。

R =

K

····················（1）

d标称

式中：

K——常数取110；

R——计算结果修约至整数。

    - 加热剥离

取足够长度试样，175℃恒温预处理5小时后，常温冷却1小时，进行剥离试验，试验方法见GB/T  4074 第3部分：机械性能 5.4 剥离试验。两夹具间距应为200mm，扭转40圈后漆膜应不失去附着性。如果能毫无困难地将漆膜从试样上剥去（例如用指甲），即使不能完全分离，也应认为失去附着性。

  - 热冲击

热冲击性试验：制作与圆棒卷绕试验相同试样，在240±5℃强迫通风烘箱中加热60min，从烘箱中取出试样冷却至室温，绝缘层应不开裂，并且放入盐水中通12V电压后无针孔。

  - 软化击穿

测试方法见GB/T  4074 第6部分：热性能 4 试验方法10：软化击穿。试样应在400℃下，2min不击穿。

  - 单向刮漆

取一根校直试样，用刮针或钢琴丝刮漆包线表面，并在针上不断增加负荷，使针和导体电气接通的力即为刮破力。每根试样进行三次刮漆，一次刮漆完成后线样旋转120°进行下一次刮漆，三次刮漆完成后记录最小刮破力与平均刮破力，其数值应不低于表2规定值。

表2  单向刮漆刮破力规定

| 导体标称直径 （mm） | 平均刮破力 （N） | 最小刮破力 （N） |
| --- | --- | --- |
| 0.450 | 4.30 | 3.70 |
| 0.500 | 4.60 | 3.95 |
| 0.550 | 4.90 | 4.20 |
| 0.600 | 5.05 | 4.35 |
| 0.650 | 5.40 | 4.65 |
| 0.700 | 5.65 | 4.80 |
| 0.750 | 5.80 | 4.95 |
| 0.800 | 6.00 | 5.10 |
| 0.850 | 6.20 | 5.25 |
| 0.900 | 6.40 | 5.45 |
| 0.950 | 6.65 | 5.65 |
| 1.000 | 6.90 | 5.90 |
| 1.100 | 7.40 | 6.25 |
| 1.200 | 7.60 | 6.45 |
| 1.300 | 8.10 | 6.90 |
| 1.400 | 8.40 | 7.15 |
| 1.500 | 8.65 | 7.35 |

注：对于导体标称直径的中间尺寸，应取下一个偏大导体标称直径的单向刮破力。

  - 耐溶剂

测试方法见GB/T  4074 第4部分：化学性能 3 试验方法12：耐溶剂。硬度测试值应大于“H”。

  - 击穿电压

    - 室温击穿电压

测试方法见GB/T  4074 第5部分：电性能 4 试验方法13：击穿电压。击穿电压值应不低于9kV。

    - 甘油（丙三醇）破坏电压

取长约50cm的线样5根，将线样中间约30cm置于甘油溶液中，在试样与甘油溶液间加交流电压，电压以500V/S的速度均匀增加，测定其绝缘破坏电压。

甘油溶液为甘油：饱和食盐水=85：15（重量比）或者说含5%的饱和食盐水的甘油溶液。破坏电压平均值不低于6.0kv，最小值不低4.6kv。

  - 耐劣化

在同一样品上连续取制10个与击穿电压试验相同的样件，取其中5个样进行室温击穿电压试验，记录击穿电压值并计算平均值作为试验前破坏电压；其余5个样在温度保持在240±5℃的恒温槽中加热168小时后取出，应避免线样取出后受外力弯折，室温冷却1小时后，进行击穿电压试验，记录击穿电压值，计算其平均值作为试验后击穿电压，并按式（2）算出击穿电压值的残余率。电压残余率应不低于80%。

破坏电压值的残余率=

试验后的破坏电压

×100%

·····式（2）

试验前的破坏电压

  - 漆膜连续性

    - 高压针孔

测试方法见GB/T  4074 第5部分：电性能 5.2 高压连续性试验。针孔测试结果应不超过表3中规定值。

表3  高压针孔值规定

| 标称直径d （mm） | 试验电压 | 针孔要求 |
| --- | --- | --- |
| 0.45 ≤d≤1.50 | 2000V | ≤1个/30m |

    - 盐水针孔

测试方法见GB/T  4074第5部分：电性能 7 试验方法23：针孔试验。试验针孔数应为0个。

  - 偏心度

切片式偏心度试验：将线样埋入可成型物质中（如树脂等），并研磨其断面，在金相显微镜下观测或照片分析漆层状况及偏心度。偏心度选取皮膜厚度的最大值与最小值，从最大值与最小值的比求出。皮膜偏心度必须小于1.5（皮膜偏心度=最大皮膜厚度÷最小皮膜厚度）且满足客户要求。

皮膜厚度的最大值与最小值的选取：在金相显微镜下将切片样品分为上下左右四个区域，在每个区域分别找到漆膜最大和最小值，综合比较8个观测漆膜厚度，选出最大和最小漆膜厚度，用以计算偏心度。

  - 耐冷冻剂（R22）

测试方法见GB/T  4074 第4部分：化学性能 4 试验方法16：耐冷冻剂。冷冻剂处理后萃取率在0.3%以下；绝缘破坏电压残余率在75%以上。

  - 抗张强度

测量方法见GB/T  4074 第3部分：机械性能 中3.2抗张强度。抗张强度应大于100Mpa。

  - 温度指数

试验应按GB/T  4074.7进行。温度指数应不小于220，并且在240℃下的失效时间应不小于5000h。

- 环保要求

满足供需双方商议后的要求。

- 试验项目、类别

- 本文件中采用的试验项目类别分为：型式试验（T）、抽样试验（S）、例行试验（R）（见GB/T 4074.1中3.1.17、3.1.18、3.1.19相关定义），具体分类见附录表A.2。

- 包装、储运及标志

  - 漆包铝圆线应整齐紧密地缠绕在盘具上，交货盘具应符合双方协商的规定。

  - 每盘漆包铝圆线的线段不得超过1个。

  - 漆包铝圆线应在温度5～35℃且避免阳光照射的条件下存放。

  - 在漆包铝圆线供货线盘和包装箱上应贴上标签，标签标明：

        - 制造厂名和注册商标

        - 执行标准

        - 产品型号和规格

        - 毛重和净重

        - 生产日期

- 质量承诺

用户在遵守产品使用说明书规定的操作条件下，自购买产品之日起，产品质保期3年。期间若因质量问题造成产品故障的，制造商应负责免费维修或更换。

如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致产品故障，或超过质保期的，制造商应提供维修服务。

对客户反馈在24 h内做出响应。

- 附  录  A

(规范性附录)

A.1 漆包线尺寸、电阻

漆包线尺寸、电阻见表A.1。

表A.1  漆包线尺寸、电阻

| 导体标称直径 （mm） | 导体公差± （mm） | 最小漆膜厚度（mm） | 最大外径 （mm） | 20℃导体直流电阻 （Ω/m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |
| 0.450 | 0.004 | 0.042 | 0.513 | 0.162989 | 0.178298 |
| 0.460 | 0.004 | 0.045 | 0.524 | 0.156040 | 0.170563 |
| 0.470 | 0.004 | 0.045 | 0.535 | 0.149525 | 0.163322 |
| 0.480 | 0.004 | 0.045 | 0.546 | 0.143410 | 0.156532 |
| 0.490 | 0.004 | 0.045 | 0.556 | 0.137663 | 0.150156 |
| 0.500 | 0.004 | 0.045 | 0.566 | 0.132254 | 0.144163 |
| 0.510 | 0.005 | 0.047 | 0.577 | 0.126665 | 0.139070 |
| 0.520 | 0.005 | 0.047 | 0.589 | 0.121886 | 0.133721 |
| 0.530 | 0.005 | 0.047 | 0.600 | 0.117372 | 0.128676 |
| 0.540 | 0.005 | 0.047 | 0.610 | 0.113104 | 0.123910 |
| 0.550 | 0.005 | 0.047 | 0.620 | 0.109065 | 0.119405 |
| 0.560 | 0.005 | 0.047 | 0.630 | 0.105238 | 0.115141 |
| 0.570 | 0.005 | 0.051 | 0.641 | 0.101610 | 0.111101 |
| 0.580 | 0.005 | 0.051 | 0.652 | 0.098166 | 0.107270 |
| 0.590 | 0.005 | 0.051 | 0.663 | 0.094894 | 0.103634 |
| 0.600 | 0.005 | 0.051 | 0.674 | 0.091783 | 0.100180 |
| 0.610 | 0.006 | 0.051 | 0.684 | 0.088534 | 0.097217 |
| 0.620 | 0.006 | 0.051 | 0.694 | 0.085728 | 0.094076 |
| 0.630 | 0.006 | 0.051 | 0.704 | 0.083053 | 0.091085 |
| 0.640 | 0.006 | 0.051 | 0.714 | 0.080502 | 0.088234 |
| 0.650 | 0.006 | 0.051 | 0.726 | 0.078066 | 0.085515 |
| 0.660 | 0.006 | 0.052 | 0.738 | 0.075740 | 0.082920 |
| 0.670 | 0.006 | 0.053 | 0.749 | 0.073515 | 0.080441 |
| 0.680 | 0.006 | 0.053 | 0.759 | 0.071388 | 0.078072 |
| 0.690 | 0.006 | 0.053 | 0.769 | 0.069351 | 0.075806 |
| 0.700 | 0.006 | 0.053 | 0.779 | 0.067400 | 0.073637 |
| 0.710 | 0.007 | 0.053 | 0.789 | 0.065348 | 0.071764 |
| 0.720 | 0.007 | 0.054 | 0.800 | 0.063563 | 0.069765 |
| 0.730 | 0.007 | 0.055 | 0.812 | 0.061849 | 0.067848 |
| 0.740 | 0.007 | 0.055 | 0.823 | 0.060205 | 0.066010 |
| 0.750 | 0.007 | 0.056 | 0.834 | 0.058624 | 0.064245 |

表A.1（续）

| 导体标称直径 （mm） | 导体公差± （mm） | 最小漆膜厚度（mm） | 最大外径 （mm） | 20℃导体直流电阻 （Ω/m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |
| 0.760 | 0.007 | 0.056 | 0.844 | 0.057106 | 0.062550 |
| 0.770 | 0.007 | 0.056 | 0.854 | 0.055645 | 0.060921 |
| 0.780 | 0.007 | 0.056 | 0.864 | 0.054240 | 0.059355 |
| 0.790 | 0.007 | 0.056 | 0.874 | 0.052888 | 0.057849 |
| 0.800 | 0.007 | 0.056 | 0.884 | 0.051585 | 0.056399 |
| 0.810 | 0.008 | 0.057 | 0.895 | 0.050207 | 0.055140 |
| 0.820 | 0.008 | 0.058 | 0.906 | 0.049002 | 0.053790 |
| 0.830 | 0.008 | 0.058 | 0.917 | 0.047839 | 0.052489 |
| 0.840 | 0.008 | 0.059 | 0.928 | 0.046717 | 0.051235 |
| 0.850 | 0.008 | 0.060 | 0.939 | 0.045635 | 0.050026 |
| 0.860 | 0.008 | 0.060 | 0.949 | 0.044589 | 0.048858 |
| 0.870 | 0.008 | 0.060 | 0.959 | 0.043579 | 0.047731 |
| 0.880 | 0.008 | 0.060 | 0.969 | 0.042603 | 0.046643 |
| 0.890 | 0.008 | 0.060 | 0.979 | 0.041660 | 0.045591 |
| 0.900 | 0.008 | 0.060 | 0.989 | 0.040747 | 0.044574 |
| 0.910 | 0.009 | 0.061 | 1.000 | 0.039778 | 0.043688 |
| 0.920 | 0.009 | 0.061 | 1.011 | 0.038926 | 0.042735 |
| 0.930 | 0.009 | 0.062 | 1.022 | 0.038101 | 0.041812 |
| 0.940 | 0.009 | 0.062 | 1.033 | 0.037303 | 0.040918 |
| 0.950 | 0.009 | 0.063 | 1.044 | 0.036529 | 0.040053 |
| 0.960 | 0.009 | 0.063 | 1.054 | 0.035779 | 0.039215 |
| 0.970 | 0.009 | 0.063 | 1.064 | 0.035051 | 0.038403 |
| 0.980 | 0.009 | 0.063 | 1.074 | 0.034346 | 0.037616 |
| 0.990 | 0.009 | 0.063 | 1.084 | 0.033662 | 0.036853 |
| 1.000 | 0.009 | 0.063 | 1.094 | 0.032998 | 0.036113 |
| 1.010 | 0.010 | 0.063 | 1.105 | 0.032290 | 0.035466 |
| 1.020 | 0.010 | 0.064 | 1.115 | 0.031666 | 0.034767 |
| 1.030 | 0.010 | 0.064 | 1.126 | 0.031060 | 0.034089 |
| 1.040 | 0.010 | 0.064 | 1.136 | 0.030471 | 0.033430 |
| 1.050 | 0.010 | 0.065 | 1.147 | 0.029899 | 0.032791 |
| 1.060 | 0.010 | 0.065 | 1.157 | 0.029343 | 0.032169 |
| 1.070 | 0.010 | 0.065 | 1.167 | 0.028802 | 0.031565 |
| 1.080 | 0.010 | 0.065 | 1.177 | 0.028276 | 0.030978 |
| 1.090 | 0.010 | 0.065 | 1.187 | 0.027764 | 0.030407 |
| 1.100 | 0.010 | 0.065 | 1.197 | 0.027266 | 0.029851 |
| 1.110 | 0.010 | 0.065 | 1.207 | 0.026781 | 0.029311 |
| 1.120 | 0.010 | 0.065 | 1.217 | 0.026310 | 0.028785 |

表A.1（续）

| 导体标称直径 （mm） | 导体公差± （mm） | 最小漆膜厚度（mm） | 最大外径 （mm） | 20℃导体直流电阻 （Ω/m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |
| 1.130 | 0.010 | 0.065 | 1.227 | 0.025850 | 0.028274 |
| 1.140 | 0.010 | 0.066 | 1.238 | 0.025402 | 0.027775 |
| 1.150 | 0.010 | 0.066 | 1.248 | 0.024966 | 0.027290 |
| 1.160 | 0.010 | 0.066 | 1.258 | 0.024541 | 0.026818 |
| 1.170 | 0.010 | 0.067 | 1.269 | 0.024127 | 0.026357 |
| 1.180 | 0.010 | 0.067 | 1.279 | 0.023723 | 0.025909 |
| 1.190 | 0.010 | 0.067 | 1.289 | 0.023330 | 0.025471 |
| 1.200 | 0.010 | 0.067 | 1.299 | 0.022946 | 0.025045 |
| 1.210 | 0.010 | 0.067 | 1.309 | 0.022571 | 0.024629 |
| 1.220 | 0.010 | 0.067 | 1.319 | 0.022206 | 0.024224 |
| 1.230 | 0.010 | 0.067 | 1.329 | 0.021849 | 0.023828 |
| 1.240 | 0.010 | 0.067 | 1.339 | 0.021501 | 0.023443 |
| 1.250 | 0.010 | 0.067 | 1.349 | 0.021161 | 0.023066 |
| 1.260 | 0.010 | 0.067 | 1.359 | 0.020829 | 0.022698 |
| 1.270 | 0.010 | 0.068 | 1.370 | 0.020505 | 0.022340 |
| 1.280 | 0.010 | 0.068 | 1.380 | 0.020188 | 0.021989 |
| 1.290 | 0.010 | 0.068 | 1.391 | 0.019879 | 0.021647 |
| 1.300 | 0.010 | 0.068 | 1.401 | 0.019576 | 0.021313 |
| 1.310 | 0.010 | 0.069 | 1.412 | 0.019281 | 0.020986 |
| 1.320 | 0.010 | 0.069 | 1.422 | 0.018992 | 0.020667 |
| 1.330 | 0.010 | 0.069 | 1.432 | 0.018709 | 0.020355 |
| 1.340 | 0.010 | 0.069 | 1.442 | 0.018433 | 0.020050 |
| 1.350 | 0.010 | 0.069 | 1.452 | 0.018163 | 0.019752 |
| 1.360 | 0.010 | 0.069 | 1.462 | 0.017899 | 0.019460 |
| 1.370 | 0.010 | 0.069 | 1.472 | 0.017641 | 0.019175 |
| 1.380 | 0.010 | 0.069 | 1.482 | 0.017388 | 0.018896 |
| 1.390 | 0.010 | 0.069 | 1.492 | 0.017140 | 0.018623 |
| 1.400 | 0.010 | 0.069 | 1.502 | 0.016898 | 0.018356 |
| 1.410 | 0.010 | 0.069 | 1.512 | 0.016661 | 0.018095 |
| 1.420 | 0.010 | 0.069 | 1.523 | 0.016429 | 0.017839 |
| 1.430 | 0.010 | 0.070 | 1.533 | 0.016201 | 0.017589 |
| 1.440 | 0.010 | 0.070 | 1.544 | 0.015978 | 0.017344 |
| 1.450 | 0.010 | 0.070 | 1.554 | 0.015760 | 0.017104 |
| 1.460 | 0.010 | 0.070 | 1.564 | 0.015547 | 0.016869 |
| 1.470 | 0.010 | 0.070 | 1.575 | 0.015337 | 0.016638 |
| 1.480 | 0.010 | 0.071 | 1.585 | 0.015132 | 0.016413 |

表A.1（续）

| 导体标称直径 （mm） | 导体公差± （mm） | 最小漆膜厚度（mm） | 最大外径 （mm） | 20℃导体直流电阻 （Ω/m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |
| 1.490 | 0.010 | 0.071 | 1.596 | 0.014931 | 0.016192 |
| 1.500 | 0.015 | 0.071 | 1.606 | 0.014734 | 0.015975 |

注：对于导体标称直径的中间尺寸，应取下一个较大导体标称直径对应的最小漆膜厚度。

A.2 试验项目、类别

试验项目、类别见表A.2。

表A.2 试验项目、类别

| 序号 | 项目名称 |  |  | 试验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 外观 |  |  | R |
| 4.2 | 材料 | 导体材料 |  | T，S |
|  |  | 绝缘材料 |  |  |
|  |  | 表面润滑剂 |  |  |
| 4.3 | 尺寸及电阻 | 尺寸 | 导体标称直径 | T，S |
|  |  |  | 最小漆膜厚度 |  |
|  |  |  | 最大外径 |  |
|  |  | 导体直流电阻 |  | T，S |
| 4.4 | 伸长率 |  |  | T，S |
| 4.5 | 柔韧性和附着性 | 圆棒卷绕 |  | T，S |
|  |  | 急拉断 |  |  |
|  |  | 剥离试验 |  |  |
|  |  | 加热剥离 |  |  |
| 4.6 | 热冲击 |  |  | T，S |
| 4.7 | 软化击穿 |  |  | T，S |
| 4.8 | 单向耐刮 |  |  | T，S |
| 4.9 | 耐溶剂 |  |  | T，S |

表A.2 （续）

| 序号 | 项目名称 |  |  | 试验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 | 击穿电压 |  | 室温击穿电压 | T，S |
|  |  |  | 甘油（丙三醇）破坏电压 |  |
| 4.11 | 耐劣化 |  |  | T，S |
| 4.12 | 漆膜连续性 |  | 高压针孔 | T，S |
|  |  |  | 盐水针孔 |  |
| 4.13 | 偏心度 |  |  | T，S |
| 4.14 | 耐冷媒（R22） | 萃取率 |  | T，S |
|  |  | 绝缘破坏电压残余率 |  |  |
| 4.15 | 抗张强度 |  |  | T，S |
| 4.16 | 温度指数 |  |  | T |
| 5 | 环保要求 |  |  | T |