团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  床上用品

Foshan Standard Bedding

(讨论稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.160 |  |
| --- | --- |
| CCS W 57 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业床上用品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质床上用品供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 床上用品

范围

本文件规定了床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织织物为面、里料，以絮用纤维、蚕丝、羽绒羽毛、PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒等纯材料或其混合材料或其复合材料为填充物或无填充物生产的床上用品。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿床上用品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910（所有部分）纺织品 定量化学分析方法

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T 6040 红外光谱分析方法通则

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6977 洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法

GB/T 8427—2019 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氤弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量

GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T 19981.3 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第3部分：使用烃类溶剂干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T 20944.3-2008 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法

GB/T 21870  天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定 改进Lowry法

GB/T 22796—2021 床上用品

GB/T 22933 皮革和毛皮　化学试验　游离脂肪酸的测定

GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T 24253 纺织品 防螨性能的评价

GB/T 29613.1 橡胶 裂解气相色谱分析法 第1部分：聚合物（单一及并用）的鉴定

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 29866 纺织品 吸湿发热性能试验方法

GB/T 30127 纺织品 远红外性能的检测和评价

GB/T 30128 纺织品 负离子发生量的检测和评价

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 33610.2 纺织品 消臭性能的测定 第2部分：检知管法

GB/T 35263 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价

FZ/T 01057（所有部分）纺织品纤维鉴别试验方法

FZ/T 40006 蚕丝含油率试验方法

FZ/T 60029 毛毯脱毛测试方法

QB/T 1196—2012 羽绒羽毛枕、垫

QB/T 1193-2023  羽绒羽毛被

GSB 16—1523 针织物起毛起球样照

GSB 16—3223 家用纺织品 起球标准样照

术语和定义

GB/T 22796—2021界定的术语和定义适用于本文件。

要求

卫生安全

    - 产品的卫生安全应符合GB 18401的要求，其中儿童产品的卫生安全还应符合GB 31701的要求。

内在质量

填充物质量

    - 应符合表1的要求。混合填充物需提供各组分的纯填充物安排相应测试，否则仅考核1、2、4项。PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒填充物只考核材质鉴别、异味。

填充物质量

| - 序号 | - 考核项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - a纤维含量 /% |  | - 羽绒羽毛的绒子含量偏差符合QB/T 1196-2012中4.3表1要求，其他纤维含量允许偏差符合GB/T 29862要求 |
| - 2 | - b材质鉴别 |  | - 应与声称材质一致 |
| - 3 | - c填充物含油率 /% ≤ |  | - 1.0（纯/混合蚕丝含油率≤1.5） |
| - 4 | - 填充物质量偏差率/% ≥ |  | - -3.5 |
| - 5 | - 羽绒羽毛填充物 | - 透明度/mm | - 应符合QB/T 1196—2012中4.3表1的要求 |
|  |  | - 气味/级 |  |
|  |  | - 其他品质要求 |  |
| - 6 | - 絮用纤维 |  | - 应符合GB 18383的要求 |
| - a 非纤维材料物质不考核 - b 只考核PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒材料。 - c 只考核以蚕丝、聚酯纤维、粘纤、羊毛、莱赛尔、聚乙烯醇纤维等絮状纤维填充物，羽绒及其它非絮状填充材质不考核。 |  |  |  |

纺织品织物质量

    - 应符合表2的要求。

纺织织物质量

| - 序号 | - 考核项目 |  |  |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 纤维含量/% |  |  |  | - 符合GB/T 29862要求 |
| - 2 | - 断裂强力a /N ≥ |  |  | - 机织织物 | - 260 |
|  |  |  |  | - 经编织物 | - 210 |
| - 3 | - 顶破强力b /N ≥ |  | - 单面织物 - 绒织物 |  | - 190 |
|  |  |  | - 双面织物 |  | - 260 |
| - 4 | - 起球性能c /级 ≥ |  |  |  | - 4 |
| - 5 | - 脱毛量d /(mg/100 cm2) ≤ |  |  |  | - 2.8 |
| - 6 | - 水洗尺寸变化率e /% |  | - 机织织物 |  | - +1.5～-2.5 |
|  |  |  | - 针织织物 |  | - +2.0～-4.0 |
| - 7 | - 干洗尺寸变化率f /％ |  |  |  | - ±2.5 |
| - 8 | - 色牢度/级 - ≥ | - 耐光g | - 变色 |  | - 4 |
|  |  | - 耐皂洗h | - 变色 |  | - 4 |
|  |  |  | - 沾色 |  | - 4 |
|  |  | - 耐干冼i | - 变色 |  | - 4 |
|  |  |  | - 沾色 |  | - 4 |
|  |  | - 耐汗渍 | - 变色 |  | - 4 |
|  |  |  | - 沾色 |  | - 4 |
|  |  | - 耐摩擦 | - 变色 |  | - 4 |
|  |  |  | - 沾色 |  | - 3-4 |
| 色别按GB/T 4841.3规定，＞1/12染料染色标准深度色卡为深色，≤1/12染料染色标准深度色卡为浅色。 |  |  |  |  |  |
| - a 考核机织面料，芯类产品不考核。 - b 考核针织面料，芯类产品不考核。 - c 绒毛面料、拉毛面料不考核。 - d 仅考核磨毛、起绒、植绒面料。 - e 不可拆洗的芯类产品不考核。 - f 考核可干洗可拆洗的外套。 - g 芯类产品不考核。 - h 不可水洗产品不考核。 - i 考核可干洗可拆洗的外套。 |  |  |  |  |  |

成品质量

    - 应符合表3的要求。

成品质量

| - 序号 | - 考核项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 压缩回弹性能a /% ≥ | - 压缩率 | - 45 |
|  |  | - 回复率 | - 80 |
| - 2 | - 缝针、断针等对人体可能造成伤害的金属残留物 |  | - 不允许 |
| - 3 | - 缝线、钮扣、拉链等附件 |  | - 应符合相关产品标准要求 |
| - a 只考核以化纤/羊毛/聚乙烯醇纤维/粘纤/莱赛尔为填充的纯填充被芯或者混合被芯，单位面积质量在150 g/㎡及以下不考核。 |  |  |  |

功能质量

    - 功能性产品根据宣称的功能按表4考核相应的项目，标准无明示洗涤干燥程序的则按GB/T 20944.3—2008中10.1.2的洗涤方法洗涤5次，不可水洗产品只测试原样。

功能质量

| - 序号 | - 考核项目 |  |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 负离子发生量/(个/cm3) |  |  | - 洗前、洗后≥750 |
| - 2 | - 金黄色葡萄球菌抗菌率a /% |  |  | - ≥70 |
|  | - 大肠杆菌抗菌率a /% |  |  | - ≥70 |
|  | - 白色念珠菌抗菌率a /% |  |  | - ≥60 |
|  | - 肺炎克雷伯菌抗菌率a /% |  |  | - ≥70 |
| - 3 | - 防螨性能b /% |  |  | - ≥60 |
| - 4 | - 接触瞬间凉感性能/（qmax/(J/（cm·s）) |  |  | - 洗前、洗后≥0.15 |
| - 5 | - 吸湿发热/℃ | - 最高升温值 |  | - 洗前、洗后≥3.0 |
|  |  | - 30 min内平均升温值 |  | - 洗前、洗后≥2.0 |
| - 6 | - 远红外性能 | - 面料 | - 远红外发射率/% | - 洗前、洗后≥0.90 |
|  |  |  | - 远红外辐射温升/℃ | - 洗前、洗后≥1.8 |
|  |  | - 填充物 | - 远红外发射率/% | - 洗前、洗后≥0.84 |
|  |  |  | - 远红外辐射温升/℃ | - 洗前、洗后≥2.5 |
| - 7 | - 消臭性能c /% |  | - 氨气浓度减少率 | - 洗前、洗后≥50 |
|  |  |  | - 醋酸浓度减少率 | - 洗前、洗后≥70 |
| - a 样品需要按标准要求洗涤，抗菌产品只考核明示抗菌功能的部件（面料或填充物），对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌同时达标或者白色念珠菌单项达标为符合抗菌性能，产品宣传对多种菌种具有抗菌性能时，所宣称菌种应满足本表相应考核指标。 - b 样品需按标准要求洗涤。 - c 适用于具有消臭性能产品，当氨气和醋酸两种气体浓度减少率达标时，可认为该产品对汗臭味具有相应级别的消臭性能。 |  |  |  |  |

外观质量

  - 机织床上用品外观质量应符合表5要求，针织床上用品外观质量应符合表6的要求。

机织床上用品外观质量

| - 考核项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| - 规格尺寸偏差率/% | - 大件产品 | - ±1.0 |
|  | - 小件产品 | - ±1.5 |
| - 长宽不齐a/cm |  | - 1 |
| - 纬斜、花斜/% ≤ |  | - 2.0 |
| - 色花、色差/级 ≥ |  | - 4-5 |
| - 外观疵点 | - 破损、针眼 | - 不允许 |
|  | - 色斑、污渍 | - 不允许 |
|  | - 线状疵点 | - 不允许 |
|  | - 条块狀疵点 | - 不允许 |
|  | - 印花不良 | - 不允许 |
| - 注1：枕套、垫套的规格尺寸偏差率只考核负偏差。 - 注2：外观疵点及程度说明见GB/T 22796—2021附录A。 - 注3：最大尺寸（长度或宽度方向）大于100 cm为大件，小于或等于100 cm为小件。 |  |  |
| - a 床上用品在长度方向或宽度方向本身尺寸允许偏差。 |  |  |

针织床上用品外观质量

| - 考核项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| - 规格尺寸偏差率/% | - 大件产品 | - +2.0〜-1.0 |
|  | - 小件产品 | - +2.0〜-1.5 |
| - 长宽不齐a/cm |  | - 1 |
| - 色花、色差/级 ≥ |  | - 4-5 |
| - 外观疵点 | - 破损性疵点 | - 不允许 |
|  | - 裂纱 | - 不允许 |
|  | - 印花不良 | - 不允许 |
|  | - 局部露底 | - 不允许 |
|  | - 剪割不良、条痕 | - 不允许 |
|  | - 斑疵 | - 不允许 |
| - 注1：外观疵点及程度说明见GB/T 22796—2021附录A。 - 注2：最大尺寸（长度或宽度方向）大于100 cm为大件，小于或等于100 cm为小件。 |  |  |
| - a 床上用品在长度方向或宽度方向本身尺寸允许偏差。 |  |  |

工艺质量

  - 应符合表7的要求。

工艺质量

| - 考核项目 |  | - 考核指标 |
| --- | --- | --- |
| - 填充物均匀程度 |  | - 厚薄均匀充实、四角平整 |
| - 图案质量 |  | - 图案整体位正不偏 |
| - 縫迹质量 | - 缝纫针 | - 无跳针、浮针、漏针、偏针，脱线 |
|  | - 绗缝针 | - 无跳针、浮针、漏针、偏针，脱线 |
| - 绗缝质量 |  | - 轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绗缝起止处应打回针，接针套正，无线头；同针迹整齐均匀 |
| - 刺绣质量 |  | - 各种针法平、齐、匀、活、净 - 平：针码平服,绣面平整; - 齐：图案花型自然,绣边轮廓齐整;匀:针码均匀、疏密适当; - 活：行针流畅,掺色自然; - 净：绣面洁净无沾污 - 贴绣平服，无明显漏绣，喷绣色彩准确、牢固、过渡自然，不重叠、不错位 |
| - 缝纫质量 |  | - 轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于1 cm；接针套正，边口处必须打回针。 - 针迹密度：平针不小于10针/3 cm，包缝不小于9针/3 cm |
| 最大尺寸（长方向或宽方向）＞1OO cm为大件，≤1OO cm为小件。 |  |  |

试验方法

卫生安全

    - 产品的卫生安全按GB 18401规定的试验方法执行，儿童产品的卫生安全按GB 31701规定的试验方法执行。

内在质量

填充物质量

纤维含量按 GB/T 2910(所有部分)、FZ/T 01057(所有部分)规定的试验方法，纤维类填充物取样按GB/T 22796—2021中附录B规定的试验方法执行，羽绒羽毛按QB/T 1193—2012中5.1.1和5.1.2规定的试验方法执行。PE软管、聚氨酯材料按GB/T 6040规定的试验方法执行，乳胶/乳胶颗粒按GB/T 6040、GB/T 14837.1、GB/T 29613.1、GB/T 4498.1、GB/T 21870、GB/T 22933规定的试验方法执行。

填充物含油率蚕丝类纤维按FZ/T 40006规定的试验方法执行，羊毛类纤维按GB/T 6977规定的试验方法执行，化学纤维按GB/T 6504规定的试验方法执行，天然蛋白质纤维按GB/T 6977规定的试验方法执行，填充物取样按GB/T 22796—2021中附录B的规定执行。

填充物质量偏差率按GB/T 22796—2021中5.1.1规定的试验方法执行。

羽绒羽毛填充物品质按QB/T 1196—2012中5.1.2规定的试验方法执行。

絮用纤维按GB 18383规定的试验方法执行。

纺织品织物质量

断裂强力按GB/T 3923.1规定的试验方法执行。

顶破强力按GB/T 19976规定的试验方法执行，钢球直径采用（38±0.02） mm。

起球性能针织面料按GB/T 4802.1—2008参数E规定的试验方法，评定按GSB 16-1523规定执行；机织面料按GB/T 4802.2规定的试验方法执行,摩擦次数为2000次，负荷为（415±2）g，评定按GSB 16-3223规定执行。

脱毛量按 FZ/T 60029规定的试验方法执行。

面、里料水洗尺寸变化率按GB/T 8628、GB/T 8629—2017和GB/T 8630规定的试验方法执行，机织织物采用4N程序，干燥方法A；针织织物釆用4G，干燥程序C；100%桑蚕丝和含桑蚕丝30%及以上的交织或混纺面料采用4G洗涤程序，干燥方法A。干洗尺寸变化率按GB/T 19981.2 或 GB/T 19981.3规定的试验方法执行。

耐光色牢度按GB/T 8427—2019方法3规定执行，晒至第二阶段。

耐皂洗色牢度按GB/T 3921—2008试验 C(3)规定执行。

耐干洗色牢度按GB/T 5711规定的试验方法执行。

耐汗渍色牢度按GB/T 3922规定的试验方法执行。

耐摩擦色牢度按GB/T 3920规定的试验方法执行。

成品质量

压缩回弹性能按GB/T 22796-2021中5.1.3 规定的试验方法执行。

金属残留物按GB/T 24121规定的试验方法执行，采用台式或手持式金属检测仪，检测灵敏度(标准铁球测试卡)为1.0 mm。

缝线、钮扣、拉链等附件按相关标准规定的试验方法执行。

功能质量

负离子发生量按GB/T 30128规定的试验方法执行。

抗菌率按GB/T 20944.3规定的试验方法执行。

防螨性能按GB/T 24253规定的试验方法执行。

接触瞬间凉感性能按GB/T 35263规定的试验方法执行。

吸湿发热升温性按GB/T 29866规定的试验方法执行。

远红外性能按GB/T 30127规定的试验方法执行。

消臭性能按GB/T 33610.2规定的试验方法执行。

外观质量、工艺质量

在自然北光或日光灯下进行，检验台表面照度不低于600 lx，且照度均匀，检验人员眼部距产品约    60 cm，检验人员以目光、手感进行检验。

规格尺寸偏差率按GB/T 22796—2021中5.2.2规定的试验方法执行。

纬斜按GB/T 14801规定的试验方法执行。

色差、色花用GB/T 250评定变色用灰色样卡进行评定。

填充物均匀程度以检验人员双手用力触摸产品进行。

检验规则

判定规则

    - 抽样检验后，不合格数小于或等于Ac，则判检验批合格；不合格数大于或等于 Re，则判检验批不合格。

抽样方案

卫生安全、内在质量检验抽样方案见表8。

卫生安全、内在质量检验抽样方案

| - 批量范围 N | - 样本大小 n | - 合格判定数 Ac | - 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2〜1 200 | - 2 | - 0 | - 1 |
| - 1 201〜3 200 | - 3 | - 0 | - 1 |
| - 3 201〜10 000 | - 5 | - 0 | - 1 |
| - ＞10 000 | - 8 | - 0 | - 1 |

外观质最、工艺质量检验抽样方案见表9。

外观质量、工艺质量检验抽样方案

| - 批量范围 N | - 样本大小 n | - 合格判定数 Ac | - 不合格判定数 Re |
| --- | --- | --- | --- |
| - 20〜1 200 | - 20 | - 1 | - 2 |
| - 1 201〜10 000 | - 32 | - 3 | - 4 |
| - 10 001〜35 000 | - 50 | - 5 | - 6 |
| - ＞35 000 | - 80 | - 10 | - 11 |

检验样本应从检验批中随机抽取，外包装应完整。

实施抽样时，当样本大小n大于批量N时，实施全检，合格判定数Ac为 0。

抽样方案另有规定和合同协议的，按有关规定和合同协议执行。

标志、包裝、运输和贮存

标志

产品使用说明应符合GB/T 5296.4和GB 18401规定,儿童产品使用说明还应符合GB 31701规定。如有需要，还可包括其他内容。

纤维含量标注应按GB/T 29862执行，其中羽绒/混合羽绒/复合羽绒填充物应标注羽绒种类、绒子含量、填充量，絮用纤维类填充物应标注填充物种类并明示各成分比列。PE 软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒应标注材质名称。

产品规格标注内容应包括成品宽度、长度，含填充物的产品还应标注填充物质量，其中PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒可不标注填充物质量，枕/枕芯、坐垫、靠垫产品可不标填充物质量，异形产品可不标规格尺寸，必要时可标注最大尺寸。

包装

  - 每件/套产品应有包装，包装大小根据具体产品而定。包装材料选择适当，应保证不散落、不破损、不沾污、不受潮。

运输

  - 产品运输应防潮、防火、防污染。

贮存

  - 产品应放在阴凉、通风、干燥、清洁库房内，并防蛀、防霉。