佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会

《佛山标准 床上用品》团体标准编制说明

1 项目背景

  - 产业背景

床上用品种类主要包括枕套、被套、枕芯、床单、被褥、床垫等。目前，纯棉、丝绵、真丝等高端面料的床上用品更受消费者喜爱。近几年来随着人们生活水平的提高，品牌意识越来越强，与我们紧密接触的床上用品的品质更是越来越被重视。在我们的家居生活中，随处可见它的影子，它不仅影响着我们睡眠的质量，更关系着我们的健康。选择一款舒适的床上用品，不仅要追求时尚，更重要的是质量与舒适度的结合。因此对床上用品品牌的选择也是尤为重要。

纺织品行业按其终端用途可划分为三个产业，即服装用纺织品业、产业用纺织品业和装饰用纺织品业，装饰用纺织品业一般又称为家纺也就是家用纺织品业。中国消费人群庞大，家纺巨大的消费市场持续释放，床上用品作为家纺行业的重要组成部分，取得了突飞猛进的发展。据数据，我国床上用纺织品占家纺的比重为超50%，远高于其他家纺用品。据数据，2018-2020年我国床上用品行业市场规模由689.99亿元下降至670.74亿元。2021年随着国内市场消费水平逐步恢复，我国床上用品行业市场规模提升至764.91亿元，较上年同比增长14.04%。2023年以来，随着国家内销市场持续回暖，在扩大内需防范风险政策等举措的支撑下，我国床上用品行业主要运行指标降幅逐步收窄。经济运行恢复基础有所巩固，高质量发展的积极因素积累增多。数据显示，2023年中国床上用品企业内销产值规模约为1285.69亿元。

床上用品的面料是家纺产品设计、生产的基础。近年来,国内外面料的流行趋势朝着功能化、差别化、复合化、超细化、环保化的方向发展,床上用品企业在新型纺织材料方面狠下功夫,力求满足人们新要求。

中国家用纺织品行业协会发布的《床上用品产业发展研究报告》显示，我国床上用品面料和填充料共消耗纤维约700万吨，主要为棉和合成纤维，两者合计约占总量的90%。填充物用量约占40%；面料(含芯被类产品内胆面料)用量约占60%。在填充物用料中，合成纤维居多，占填充物的70%以上;而在面料中，棉制品居多，占面料用量的60%左右。 数据显示，我国市场消费主体逐渐转向90、00代新青年，消费者对床上用品关注度提升，消费意愿增强。2021年，我国床上用品行业销售规模为764.91亿元，同比增长14.04%。随着国内市场消费水平逐步恢复，得益于消费者床品消费习惯转变、消费频率增加，我国床品行业市场收入规模恢复且稳步增长，行业全年运行质量相对较好。

随着我国人们生活水平的提高，消费者的消费观念逐渐转变，对产品功能性的重视程度日益提高，对床上用品的要求已不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性。

近年来，床上用品填充物由传统的棉被逐步发展到今日的多孔被、羽绒被，套件面料从传统的纯棉面料发展到真丝面料，到今日的竹纤维、天丝等功能性面料，产品结构逐渐丰富，不仅限于传统的实用性，更多地加入了功能性、保健性、装饰性和绿色环保等诸多新功能。

我国政府陆续颁布《关于开展“三品”全国行活动的通知》《关于开展纺织服装“优供给促升级”活动的通知》等政策，支持以品牌为基础，结合国内市场消费习惯，通过线上线下结合、城乡区域联动等方式，助力激发行业消费力，推动行业规模发展；同时，支持在服装、家纺、产业用纺织品、化纤、棉纺、长丝织造等行业开展交流对接活动，提升企业创意设计能力，增强行业高端床上用品发展，促进行业升级产品升级。

我国是床上用品消费大国，也是轻工业纺织品生产大国。得益于国内高端床上用品市场发展，国产床品品牌国际影响力提升，我国床上用品行业出口贸易收入大幅增加。根据观研报告网发布的《中国床上用品行业发展现状调研与投资战略预测报告(2023-2029年)》显示，我国是床上用品消费大国，在需求增长下我国床上用品生产商不断涌入。随着产能提高以及品牌国际影响力提升，我国床上用品行业出口规模总体呈现增长态势。据数据2017-2021年我国床上用品行业出口规模由121.91亿元增长至160.47亿元。另据海关数据显示，2024年1-7月，中国床上用品行业出口金额为81.9亿美元，同比增长5.5%。我国床上用品行业进口产品多为国外高端床品品牌，国内市场消费升级，消费者高端床品需求增长。

  - 发展趋势

床上用品的基本功能包括给人们提供舒适健康的睡眠,优质睡眠来自于舒适床上用品。为了更好、更舒适的夜间睡眠,越来越多床上用品企业纷纷投入研发,有的企业还专门成立了睡眠研究院,加大对新材料、新技术、新工艺的研究与运用。 随着我国经济转向高质量发展阶段,社会消费水平不断升级,人民群众对良好生态环境的需求更加强烈。床上用品行业在重视绿色环保生产工艺的同时,也要注重绿色环保纤维的使用。绿色环保是床上用品企业践行可持续发展的路径。

床上用品行业是我国纺织产业的重要组成部分，是我国的传统支柱产业，是国家产业政策重点支持的行业，政府及相关部门相继出台了相关规划及纲要，推动床上用品行业发展。2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、市场监管总局印发《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》，到2025年，现代化纺织产业体系建设取得实质进展，规模以上纺织企业营业收入稳中有增，发展质量效益保持良好水平，纺织工业国际优势地位进一步巩固提升。

床上用品行业发展趋势主要体现在以下四个方面：

1、健康环保。随着消费者对健康和生活品质的关注度日益提升，健康环保将成为床上用品行业的重要发展方向。未来，床上用品行业将更加注重采用环保材料和工艺，以确保产品的无毒、无害和可回收性。

2、智能化。智能化是床上用品行业的另一大发展趋势。随着物联网技术、传感器技术和大数据分析的普及，智能床垫、智能枕头等智能睡眠产品将逐渐进入市场。这些产品能够通过监测用户的睡眠数据，提供个性化的睡眠解决方案，从而提高用户的睡眠质量。此外，智能家居系统与床上用品的整合也将为用户带来更加便捷、智能的生活体验。

3、个性化。消费者对床上用品的个性化需求日益凸显。现代消费者更加注重产品的颜色、图案、款式等方面的多样性，以及产品的环保性能和舒适度。为了满足消费者的个性化需求，床上用品企业将更加注重市场细分和产品设计创新，提供多样化的产品选择。这将推动整个行业向更加多元化、个性化的方向发展。

4、功能多样化。床上用品的功能多样化也是未来的一个重要趋势。除了基本的睡眠功能外，床上用品还将具备更多的附加功能，如抗菌、防螨、温度调节等。这些功能将满足消费者对健康、舒适和便捷生活的需求。同时，随着科技的发展，新型纺织材料和制造工艺的应用也将为床上用品的功能多样化提供更多可能。

  - 提升方向

通过打造佛山标准，树立优质区域品牌形象，有助于进一步做大做强产业。进一步提高床上用品的产品质量，引导行业有序、健康发展，树立和提升区域品牌形象。团体标准的提升方向具体如下：

满足用户需求。随着产品品质的提高，用户不仅看重床上用品的基础功能，还更关注床上用品的质量稳定性、可靠性和多功能性，本标准编制过程充分考虑了用户的需求及提出的意见和建议。

符合政策要求。当前政策对于卫生安全、健康及使用性能和功能的要求不断提高，床上用品产品应注重卫生安全和使用功能，符合政策导向和要求。本标准对床上用品的卫生安全、外观质量、工艺质量、填充物质量（包括纤维含量、填充物含油率、填充物质量偏差率、絮用纤维）、纺织品织物质量（包括断裂强力、顶破强力、起球性能、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢度）、成品质量（压缩回弹性能）、羽绒羽毛填充物、功能质量（包括负离子发生量、金黄色葡萄球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯菌抗菌、

防螨性能、接触瞬间凉感性能、吸湿发热、远红外性能、消臭性能）等指标进行了考核。

适应产品发展需要。床上用品属于较为成熟且又具有普通使用，并不断进行技术创新发展的产品，市场竞争激烈。为保证佛山地区床上用品产品的竞争优势，更好地扩大影响力，抢占国内外市场份额，需要打造更高水平的标准，比现有国家、行业标准的要求更高，把中高端床上用品做好做强，并新增了功能性指标。

  - 项目意义

为更好地发展佛山市重点产业、优势产品，本标准根据佛山标准要求，定位于“国内领先、国际先进”的水平，充分考虑行业发展情况，使标准编制更趋于合理、科学、先进。满足当前客户对床上用品的要求，提高产品国内外场竞争力，对行业健康、快速发展有促进和引领作用。执行本标准有助于提升产品质量水平，扩大品牌影响力，提高企业竞争力，带动和引领佛山市制造业向高水平领域发展，以实现我市产品质量水平明显提升，推动佛山品牌、佛山产品更好地走出去。

2 标准制定工作概况

2.1 准备工作

根据佛山市市场监督管理局对佛山标准推进工作的计划和时间要求，在佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会的指导和管理下，为更好地开展编制工作，佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、佛山图美寝饰用品有限公司等到访企业召开标准起草讨论会，成立了标准工作组。

佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、佛山图美寝饰用品有限公司主要负责确定标准研制对应的产品类别，针对产品技术发展情况和用户痛点问题明确关键指标，收集企业现有产品技术性能参数，查阅国内外相关产品的技术文档、标准、专利，形成相关的标准集合。对比国内外等同类产品标准的有关条款，编制标准草案，组织工作人员到企业现场核实验证指标，策划标准研讨、公开征求标准意见等前期准备工作。并根据相关工作内容安排了工作计划，大致内容如下：

1）2025年1月调研与前期准备阶段：完成行业调研和相关标准、用户痛点问题的收集整理，并组织到访佛山图美寝饰用品有限公司等；

2）2025年2～3月标准起草阶段：编写标准草案（工作组讨论稿）、编写标准编制说明；

3）2025年4～6月研讨与征求意见阶段：组织标准讨论工作群及现场沟通，并征求工作组和行业协会、专家意见，完成标准送审稿及其他评审材料；

4）2025年7月评审与发布阶段：组织召开标准评审会，根据专家意见，修改完善形成标准报批稿并发布。

2.2  标准草案编制

于2025年1月启动标准草案研制工作，结合前期准备工作成果，征求起草单位意见，充分考虑佛山标准的编制要求、编制理念和定位要求等，体现了标准的先进性。具体说明如下：

- 优化基础指标，提升关键指标

结合相关标准及信息收集、分析、比对，主要在国家标准的基础上，对外观质量、填充物质量偏差率、断裂强力、顶破强力、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率等指标进行提升，主要是为进一步保证产品稳定性、可靠性和节能性环保性和卫生安全性。

2）新增指标

结合消费者意见反馈、行业相关数据收集，在国家标准的基础上，新增了羽绒羽毛填充物、功能质量（包括负离子发生量、金黄色葡萄球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯菌抗菌、防螨性能、接触瞬间凉感性能、吸湿发热、远红外性能、消臭性能）等指标，主要是为进一步体现产品的使用功能性和卫生健康特性。

3）规定试验方法

参照相关国家标准、行业标准，规定了试验方法。

2.3  标准草案研讨

于2025年4～5月组织了企业代表召开了线上线下标准讨论会、微信群内、电话讨论及企业现场讨论等方式，讨论主要内容如下：

- 讨论了指标优化和提升的可行性

针对标准草案中指标分类及提升哪几项关键指标等问题，企业代表一致认为可行，并逐一确认标准草案中提升的各个指标项。对于目前消费者关注的外观质量、填充物质量偏差率、断裂强力、顶破强力、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率等指标，企业代表结合最近几年的检测数据和经验积累，给出了专业性的调整建议。

2）讨论了指标新增的合理性

针对标准草案中增加的羽绒羽毛填充物、功能质量（包括负离子发生量、金黄色葡萄球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯菌抗菌、防螨性能、接触瞬间凉感性能、吸湿发热、远红外性能、消臭性能）等相关指标，确认符合产品趋势、国家产业政策要求及市场导向，属合理增加项。

3）调整了部分试验方法

针对标准草案中的试验方法，提出了个别试验方法需要更新和调整，并对此给出了补充和修正的建议。

2.4  征求意见情况

标准研讨会议后，对标准进行了修改，并于2025年XX月XX日开始在佛山标准公共平台及团体标准公共服务平台进行公开征求意见。征求意见过程中收到意见  条。

2.5  重大分岐情况

无

2.6  专家评审情况

于2025年XX月XX日，佛山市佛山标准与卓越绩效管理促进会组织专家召开了标准定会，专家组听取了编制组的汇报，审阅了相关资料，对标准文本进行了认真、细致和充分的讨论。最后，专家组认为该标准达到国内领先水平，一致同意标准通过审定。

3  标准编制原则、主要内容及确定依据

3.1  编制原则

标准编制遵循合规性、科学性、先进性、适用性并协调一致的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

3.2  主要参考依据

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910（所有部分）纺织品 定量化学分析方法

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4498.1 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法

GB/T 4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 4802.2 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法

GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25

GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度

GB/T 6040 红外光谱分析方法通则

GB/T 6504 化学纤维 含油率试验方法

GB/T 6977 洗净羊毛乙醇萃取物、灰分、植物性杂质、总碱不溶物含量试验方法

GB/T 8427—2019 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氤弧

GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量

GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T 14837.1 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分：丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶

GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19976 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T 19981.2 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T 19981.3 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第3部分：使用烃类溶剂干洗和整烫时性能试验的程序

GB/T 20944.3-2008 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法

GB/T 21870  天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定 改进Lowry法

GB/T 22796—2021 床上用品

GB/T 22933 皮革和毛皮　化学试验　游离脂肪酸的测定

GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法

GB/T 24253 纺织品 防螨性能的评价

GB/T 29613.1 橡胶 裂解气相色谱分析法 第1部分：聚合物（单一及并用）的鉴定

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 29866 纺织品 吸湿发热性能试验方法

GB/T 30127 纺织品 远红外性能的检测和评价

GB/T 30128 纺织品 负离子发生量的检测和评价

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 33610.2 纺织品 消臭性能的测定 第2部分：检知管法

GB/T 35263 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价

FZ/T 01057（所有部分）纺织品纤维鉴别试验方法

FZ/T 40006 蚕丝含油率试验方法

FZ/T 60029 毛毯脱毛测试方法

QB/T 1196—2012 羽绒羽毛枕、垫

QB/T 1193-2023  羽绒羽毛被

GSB 16—1523 针织物起毛起球样照

GSB 16—3223 家用纺织品 起球标准样照

4  标准主要内容

4.1  范围

本文件规定了床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织织物为面、里料，以絮用纤维、蚕丝、羽绒羽毛、PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒等纯材料或其混合材料或其复合材料为填充物或无填充物生产的床上用品。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿床上用品。

4.2  要求

本标准包括了三部分，第一部分是基础性指标，是产品基本属性指标；第二部分是关键性指标，是消费者和企业都关注、体现产品竞争力的技术指标，指标提升，用户满意度会明显提升；第三部分是新增指标，新增指标是在行业标准的基础上，根据目前其他相关国行标准的最新要求和体现企业技术创新，指标确立，用户满意度显著提升。

本标准的基础性指标，包括了卫生安全、外观质量、工艺质量等指标；关键性指标，包括了填充物质量（包括纤维含量、填充物含油率、填充物质量偏差率、絮用纤维）、纺织品织物质量（包括断裂强力、顶破强力、起球性能、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢度）、成品质量（压缩回弹性能）等指标；新增指标羽绒羽毛填充物、功能质量（包括负离子发生量、金黄色葡萄球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯菌抗菌、防螨性能、接触瞬间凉感性能、吸湿发热、远红外性能、消臭性能）等指标。

标准指标比对表

| 指标 类型 | 指标项目 |  | 佛山标准 T/FSS XX-2025 |  |  |  | 国家标准 GB/T 22796—2021 |  |  |  | 比对情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础性指标 | 卫生安全 |  | 4.1产品的卫生安全应符合GB 18401的要求，其中儿童产品的卫生安全还应符合GB 31701的要求 |  |  |  | 4.3 产品的基本要求应符合GB18401要求,其中儿童产品的基本要求应符合GB31701要求 |  |  |  | 一致 |
|  | 外观质量 |  | 4.3机织床上用品外观质量应符合表5要求，针织床上用品外观质量应符合表6的要求 |  |  |  | 4.6外观质量要求应符合表2、表3规定 |  |  |  | 规格尺寸偏差率优于国标中的优等品要求，其他外观质量与国标优等品一致，综合判定优于 |
|  | 工艺质量 |  | 4.4应符合表7的要求 |  |  |  | 4.7 工艺质量要求应符合表4规定 |  |  |  | 与国标优等品一致 |
| 关键 指标 | 填充物质量 |  | 4.2.1应符合表1的要求。混合填充物需提供各组分的纯填充物安排相应测试，否则仅考核1、2、4项。PE软管、聚氨酯材料、乳胶/乳胶颗粒填充物只考核材质鉴别、异味。 |  |  |  | 4.5 表1内存质量要求 |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | - 纤维含量 /% |  |  | - 羽绒羽毛的绒子含量偏差符合QB/T 1196-2012中4.3表1要求，其他纤维含量允许偏差符合GB/T 29862要求 | - 纤维含量 /% |  | 符合GB/T 29862要求 |  | 优于 |
|  |  |  | - 填充物含油率 /% ≤ |  |  | - 1.0（纯/混合蚕丝含油率≤1.5） | - 填充物含油率 /% ≤ |  | 1.0 |  | 一致 |
|  |  |  | - 填充物质量偏差率/% ≥ |  |  | - -3.5 | - 填充物质量偏差率/% ≥ |  | -4.0（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  | - 絮用纤维 |  |  | - 应符合GB 18383的要求 | 4.4填充物中絮用纤维应符合GB18383的要求 |  |  |  | 一致 |
|  | 纺织品织物质量 |  | - 断裂强力 /N ≥ |  | - 机织织物 | - 260 | - 断裂强力 /N ≥ | - 机织织物 | - 250（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  |  |  | - 经编织物 | - 210 |  | - 经编织物 | - 200（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  | - 顶破强力 /N ≥ |  | - 单面织物 - 绒织物 | - 190 | - 顶破强力 /N ≥ | - 单面织物 - 绒织物 | - 180（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  |  |  | - 双面织物 | - 260 |  | - 双面织物 | - 250（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  | - 起球性能/级 ≥ |  |  | - 4 | - 起球性能/级 ≥ |  | - 4 |  | 一致 |
|  |  |  | - 脱毛量/(mg/100 cm2) ≤ |  |  | - 2.8 | - 脱毛量/(mg/100 cm2) ≤ |  | - 3.0 |  | 优于 |
|  |  |  | - 水洗尺寸变化率 /% |  | - 机织织物 | - +1.5～-2.5 | - 水洗尺寸变化率 /% | - 机织织物 | - +2.0～-3.0（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  |  |  | - 针织织物 | - +2.0～-4.0 |  | - 针织织物 | - +2.0～-5.0（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  | - 干洗尺寸变化率/％ |  |  | - ±2.5 | - 干洗尺寸变化率/％ |  | - ±3.0（优等品） |  | 优于 |
|  |  |  | 色牢度/级 |  |  | 除耐摩擦（沾色）为3-4级，其他均为4级 | 色牢度/级 |  | 除耐摩擦（沾色）为3-4级，其他均为4级（优等品） |  | 一致 |
|  | 成品质量 |  | - 压缩回弹性能/% ≥ |  | - 压缩率 | - 45 | - 压缩回弹性能/% ≥ | - 压缩率 | - 45（优等品） |  | 一致 |
|  |  |  |  |  | - 回复率 | - 80 |  | - 回复率 | - 80（优等品） |  | 一致 |
|  |  |  | - 缝针、断针等对人体可能造成伤害的金属残留物 |  |  | - 不允许 | 4.8产品中应无缝针、断针等对人体可能造成伤害的金属残留物 |  |  |  | 一致 |
|  |  |  | - 缝线、钮扣、拉链等附件 |  |  | - 应符合相关产品标准要求 | 4.9选用的缝线、钮扣、拉链等附件应符合相关产品标准要求 |  |  |  | 一致 |
| 创新 指标 | - 羽绒羽毛填充物 |  | - 透明度/mm |  |  | 应符合QB/T 1196—2012中4.3表1的要求 | —— |  |  |  | 新增 |
|  |  |  | - 气味/级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 其他品质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能质量 | - 负离子发生量/(个/cm3) |  |  |  | - 洗前、洗后≥750 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 金黄色葡萄球菌抗菌率/% |  |  |  | - ≥70 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 大肠杆菌抗菌率/% |  |  |  | - ≥70 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 白色念珠菌抗菌率/% |  |  |  | - ≥60 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 肺炎克雷伯菌抗菌率/% |  |  |  | - ≥70 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 防螨性能/% |  |  |  | - ≥60 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 接触瞬间凉感性能/（qmax/(J/（cm·s）) |  |  |  | - 洗前、洗后≥0.15 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 吸湿发热/℃ | - 最高升温值 |  |  | - 洗前、洗后≥3.0 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  |  | - 30 min内平均升温值 |  |  | - 洗前、洗后≥2.0 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 远红外性能 | - 面料 | - 远红外发射率/% |  | - 洗前、洗后≥0.90 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  |  |  | - 远红外辐射温升/℃ |  | - 洗前、洗后≥1.8 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  |  | - 填充物 | - 远红外发射率/% |  | - 洗前、洗后≥0.84 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  |  |  | - 远红外辐射温升/℃ |  | - 洗前、洗后≥2.5 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  | - 消臭性能 /% | - 氨气浓度减少率 |  |  | - 洗前、洗后≥50 | —— |  |  | —— | 新增 |
|  |  |  | - 醋酸浓度减少率 |  |  | - 洗前、洗后≥70 | —— |  |  | —— | 新增 |

标准先进性说明：

1）总体技术指标先进：反映产品达到并超过国标规定的优等品要求，确保了产品的高质量。

理由说明：本标准中除卫生安全、缝针、断针等对人体可能造成伤害的金属残留物和缝线、钮扣、拉链等附件的要求为GB/T 22796—2021的基本要求外，其他技术指标都不低于国标中规定的优等品要求，并在优等品指标的基础上进行了关键性指标提升，这说明本标准的技术指标总体性是先进的，满足本标准指标的产品是不低于优等品质量的，体现了产品的高质量，并为确保产品的高质量奠定了基础。

2）填充物质量偏差率、断裂强力、顶破强力、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率：反映产品设计、用料、加工和使用性能的优良

填充物质量偏差率、断裂强力、顶破强力、脱毛量、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率等指标是消费者最关心的关键指标，是企业提高市场竞争力的核心，是床上用品产品技术提升的难点和痛点，也是佛山市床上用品能占据国内外市场的法宝。这些性能指标的提高并优于或新增于国标，将为促进佛山市床上用品行业的高质量发展并引领行业的发展具有决定性作用，极大促进企业的市场品牌效应和提升消费者家居生活质量，是国家高质量生活要求的重要组成部分。

3）负离子发生量、金黄色葡萄球菌抗菌率、大肠杆菌抗菌率、白色念珠菌抗菌率、肺炎克雷伯菌抗菌率、防螨性能、接触瞬间凉感性能、吸湿发热、远红外性能、消臭性能：反映产品优质使用和体验功能要求。

理由说明：随着消费者对床上用品健康和使用功能的关注度不断提高，具备低健康、多功能的产品更容易受到市场的青睐。通过满足或超越相关标准和法规的要求，产品可以获得更多消费者的信任和认可，从而增强品牌影响力和市场份额，也是国家健康高质量生活的的政策要求。国标中没有规定这些指标要求，属于新增创新指标，是充分考虑到到消费者越来越特别关注此项指标，市场也已根据消费者需求不断投入具有一项或多项这些功能指标的床上用品产品，为适应国家高质量家居生产的政策要求及响应市场需求而新增这些功能指标，也是床上用品特色的体现。

4.2  试验方法

本标准要求指标的试验方法均有对应的国家标准和行业标准测试方法，所以本标准的试验方法均采用相应的国家标准和行业标准测试方法进行。

4.3  检验规则

根据产品标准的要求，兼顾生产方、买方及第三方的需求，既要保证判定的准确性又要力求可行，将判定规则分为出厂检验和型式检验，分别明确了检验项目、不合格分类及抽样方案和判定规则的确定。

4.4  标志、包装、运输、贮存

根据国家对产品的使用说明要求，标准规定了产品的使用说明应符合标准中的技术要求。

产品包装按规定执行，运输、贮存根据产品的需要作了相应的规定。

4.5  质量承诺

规定了产品保修期、维修服务和客户响应。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准内容符合现行法律、法规。

6  标准的实施与宣贯

已批准发布的佛山标准，文本由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会在官方网站 （http://）上全文公布，供社会免费查阅。鼓励相关单位在标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明公开执行本标准。

7  其他应予说明的事项

标准不涉及专利。

《佛山标准 床上用品》标准研制工作组

2025年5月23日